ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИИ

МАГНИТНЫЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 24450—80

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 001.4:620.179.14 : 006.354	Группа ТОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

гост

24450—80

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МАГНИТНЫЙ
Термины и определения

Magnetic non-Je-Cmctive inspection. Terms and difmition

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября
1980 г. № 5672 срок введения установлен

с 01.01. 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех-
нике и производстве термины и определения основных понятий в
области магнитного неразрушающего контроля качества материа-
лов, полуфабрикатов и изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, научно-технической
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер-
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина
запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при-
ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу-
чаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме-
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня-
тий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня-
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не
приводится и, соответственно, в графе «Определение» поставлен
прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся
в нем терминов.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ
19880—74, ГОСТ 19693—74, ГОСТ 20906—75, ГОСТ 16504—74 и
ГОСТ 16263—70.

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Октябрь 1981 г.

© Издательство стандартов, 1982

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткая форма — светлым.

В стандарте имеется рекомендуемое приложение, в котором
приведены термины способов намагничивания объекта контроля

Термин

Определение

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Магнитный неразрушающий
контроль

2. Магнитная дефектоскопия

3. Магнитная дефектометрия

4.		Магнитная толщинометрия

5.		Магнитная структуроскопия

6.		Приложенное магнитное поле

7 Магнитное поле рассеяния
дефекта

в. Остаточное магнитное поле

Остаточное поле

9. Магнитный преобразователь

10. Сигнал магнитного преобра
зователя

П. Отношение сигнал-шум при
магнитном неразрушающем кон-
троле

Отношение сигнал-шум

Перазрушающий кош роль, основанный
па регистрации магнитных полей рассеяния,
возникающих над дефектами, или на опре-
делении магнитных свойств объекта кон-
троля.

Примечание. Дефект по ГОСТ

15467—80

Выявление дефектов тина нарушения
сплошности материала обьекта контроля
методами магнитного неразрушающего кон-
троля

Измерение геометрических размеров де-
фектов и определение их местоположения
в объекте контроля методами магнитного
неразрушающего контроля

Внешнее магнитное поле, в котором на-
ходится объект магнитного неразрушающе-
го контроля или его часть
Локальное магнитное поле, возникающее
в зоне дефекта вследствие магнитной по-
ляризации его границ

Магнитное поле, создаваемое в простран-
стве объектом контроля после воздействия
на него приложенного магнитного поля
Магнитоизмерительный преобразователь,
предназначенный для измерения и(или)
регистрации, и (или) индикации магнитного
поли при магнитном неразрушающем кон-
троле.

Примечание. Термины видов маг-
нитных преобразователей, не установлен-
ные в настоящем стандарте, — по ГОСТ
20906—75

Сигнал (э.дс., напряжение или сопротив-
ление магнитного преобразователя), несу-
щий информацию об измеряемом магнит-
ном поле

Отношение пикового значения сигнала
магнитного преобразователя, вызванного
изменением измеряемой характеристики
магнитного поля, к среднему квадратичес-
кому значению амплитуды шумов, обуслов-
ленных влиянием мешающих параметров
объекта контроля

12.		Чувствительность магнитного
преобразователя к контролируе-
мому параметру

Чувствительность

13.		Порог реагирования средства
магнитного неразрушающего кон-
троля

Порог реагирования

14. Зона контроля магнитного
преобразователя
Зона контроля

15. Индикаторный рисунок

Отношение приращения сигнала магнит-
ного преобразователя к вызвавшему его
малому приращению контролируемого па-
раметра объекта контроля
Наименьшее значение параметра объекта
контроля, вызывающее изменение магнит-
ного поля, которое еще может быть за-
регистрировано с требуемой степенью до-
стоверности средствами магнитного нераз-
рушающего контроля
Участок поверхности объекта контроля,
в пределах которого контролируемый пара-
метр магнитного поли может быть измерен
с заданной чувствительностью магнитным
преобразователем

Рисунок, образованный на поверхности
объекта контроля ферромагнитным порош-
ком в местах возникновения магнитного
поля рассеяния дефекта

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ПРИ МАГНИТНОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

16.		Режим остаточной намагни-
ченности

17.		Режим приложенного поля

18. Импульсная индикация

J9. Яркостная индикация

Режим регистрации значений параметров
магнитного поля объекта контроля после
снятия приложенного поля

Режим регистрации значения параметра
магнитного поля объекта контроля одно-
временно с его намагничиванием прило-
женным нолем

Режим регистрации значения параметра
магнитного ноля на магнитном носителе с
последующей визуализацией сечений релье-
фа магнитного поля

Режим регистрация значения параметра
магнитного поля, зафиксированного на маг-
нитном носителе, воспроизведением отпечат-
ков одновременно ряда сечений его рель-
ефа в виде плоского полутонового изобра-
жения

СРЕДСТВА РЕГИСТРАЦИИ И ИНДИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ

МАГНИТНОГО ПОЛЯ

20.		Магнитный порошок

21.		Люминесцентный магнитный
порошок

22.		Цветной магнитный порошок

Порошок из ферромагнетика, использу-
емый в качестве индикатора магнитного
поля рассеяния

Магнитный порошок, частицы которого
покрыты неотслаиваюЩейся пленкой люми-
нофора

23, Магнитная паста

24. Магнитная суспензия

25. Накладной магнитный пре-
образователь

26 Проходной магнитный пре
образователь

27. Феррозондовый лреобразова
тель

Смесь, содержащая магнитный или лю-
минесцентный магнитный порошок, жидкую
основу и, при необходимости, смачиваю-
щую антикоррозийную и другие добавки
Взвесь магнитного или люминесцентного
магнитного порошка в дисперсионной сре-
де, содержащей смачивающие, антикорро-
зийные и, при необходимости, антивспени-
вающие, антикоагулирующие и другие до-
бавки

Магнитный преобразователь, предназна-
ченный для контроля части сечения по
периметру объекта контроля и расположен-
ный над поверхностью объекта, и не охва-
тывающий его по всему сечению

Магнитный преобразователь, предназна-
ченный для контроля всего сечения по пе-
риметру объекта контроля и расположен-
ный с внешней стороны объекта контроля,
охватывая его, либо с внутренней стороны,
когда объект контроля охватывает преоб-
разователь

Ферромодуляционный преобразователь с
пермаллоевыми сердечниками

МЕТОДЫ МАГНИТНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

28.		Магнитопорошковый метод

29.		Индукционный метод

30.		Феррозондовый метод

31.		Метод эффекта Холла

32.		Магнитографический метод

33.		Магниторезистивный метод

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на использовании в ка-
честве индикатора магнитного порошка
Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на регистрации магнит-
ных полей объекта контроля индукционны-
ми преобразователями

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на регистрации магнит-
ных полей объекта контроля феррозондо-
выми преобразователями
Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на регистрации магнит-
ных нолей объекта контроля преобразова-
телями Холла

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на записи магнитных
полей объекта контроля на магнитный но-
ситель с последующим воспроизведением
сигналограммы.

Примечание. Сигналограмма по
ГОСТ 13699—74

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на регистрации магнит-
ного поля объекта контроля магниторези-
стивными преобразователями

Термин

Определение

34. Иондеромоторный метод

33. Магнитополупроводниковый
метод

СРЕДСТВА МАГНИТНОГО

36. Магнитный дефектоскоп

37. Магнитный толщиномер

38. Магнитный структуроскоп

39.		Магнитопорошковый дефек-
тоскоп

40.		Индукционный дефектоскоп

41.		Феррозондовый дефектоскоп

42.		Магниторезисторный дефек-
тоскоп

43.		Магнитополупроводниковый
дефектоскоп

44.		Дефектоскоп пондеромотор-
ного действия

45.		Дефектоскоп на преобразо-
вателях Холла

46.		Магнитографический дефек-
тоскоп

47.		Анализатор концентрации
суспензии

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на пондеромоторнем
взаимодействии регистрируемого магнитно-
го поля объекта контроля и магнитного
поля постоянного магнита, электромагнита
или рамки с током

Метод магнитного неразрушающего кон-
троля, основанный на регистрации магнит-
ного поля объекта контроля магнитополу-
проводникоиыми приборами

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Прибор, предназначенный для выявления
дефектов тина нарушений сплошности ма-
териала обьекта контроля и основанный на
методе магнитного неразрушающего кон-
троля

Прибор, предназначенный для измерения
толщины объекта контроля или его по-
крытия и основанный на методе магнитно-
го неразрушающего контроля

Прибора предназначенный для определе-
ния физико-механических свойств или хи-
мического состава объекта контроля и ос-
нованный на методе магнитного неразру-
шающего контроля

Магнитный дефектоскоп, основанный на
магнитопорошковом методе магнитного не-
разрушающего контроля

Магнитный дефектоскоп, использующий
в качестве чувствительных элементов ин-
дукционные преобразователи

Магнитный дефектоскоп, использующий в
качестве чувствительных элементов ферро-
зондовые преобразователи

Магнитный дефектоскоп, использующий
в качестве чувствительных элементов маг-
ниторезистивньге преобразователи
Магнитный дефектоскоп, использующий в
качестве чувствительного элемента магнито-
полупроводниковый прибор
Магнитный дефектоскоп пондеромоторно-
го метода неразрушающего контроля
Магнитный дефектоскоп, использующий в
качестве чувствительного элемента преоб-
разователь Холла

Магнитный дефектоскоп, использующий в
качестве чувствительного элемента магнит-
ный носитель записи

Прибор для определения концентрации
магнитного порошка в магнитной суспензии

Прибор для измерения процентного со-
держания ферритной фазы в структуре кон-
тролируемого объекта

48. Ферритометр

49- Намагничивающее устройст-
во

50 Размагничивающее устрой-
ство

51. Воспроизводящее устройство
м дгн итографического дефектос копа

♦>2. Считывающее устройство
^япштографического дефектоскопа

Устройство для воспроизведения магнит-
ного поля объекта, зафиксированного на
магнитном носителе

Устройство преобразования магнитного
поля, зафиксированного на магнитном но-
сителе, в электрический сигнал

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомеп дуемое

Термины способов намагничивания объекта, применяемые
в магнитном неразрушающем контроле

Термин

I. Полюсное намагничивание
2 Продольное намагничивание

3.		Поперечное намагничивание

4.		Циркулярное намагничивание

5.		Комбинированное намагничи-
вание

6.		Импульсное намагничивание

Определение

Намагничивание объекта, при котором
магнитные силовые линии пересекают его
поверхность

Полюсное намагничивание объекта, при
котором направление магнитных силовых
линий совпадает с направлением продоль-
ной оси объекта

Полюсное намагничивание объекта, при
котором направление магнитных силовых
линий приложенного поля перпендикулярно
продольной оси объекта

Намагничивание объекта контроля про-
пусканием электрического тока через объ-
ект или специальный проводник, располо-
женный около или внутри объекта контро-
ля

Намагничивание объекта двумя или не-
сколькими магнитными полями, при кото-
ром результирующий вектор напряженности
магнитного поля в течение периода меняет
свою ориентацию между заданными на-
правлениями

Намагничивание контролируемого объек-
та, при котором приложенное поле крат-
ковременно воздействует на объект

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1'ЕРМИНОВ

Анализатор концентрации суспензии
Дефектометрия магнитная
Дефектоскоп индукционный
Дефектоскоп магнитный
Дефектоскоп магнитографический
Дефектоскоп магнитополупроводниковый
Дефектоскоп магнитопорошковый
Дефектоскоп магниторезисторный
Дефектоскоп на преобразователях Холла
Дефектоскоп пондеромоторного действия
Дефектоскоп феррозондовый
Дефектоскопия магнитная
Зона контроля

Зона контроля магнитного преобразователя

Индикация импульсная

Индикация яркостная

Контроль неразрушающий магнитный

Метод индукционный

Метод магнитографический

Метод магнитополупроводниковый

Метод магнитопорошковый

Метод магниторезистивный

Метод пондеромоторный

Метод феррозондовый

Метод эффекта Холла

Отношение сигнал-шум

Отношение сигнал-шум при магнитном неразрушаю!^*1 контроле

Паста магнитная

Пол^ магнитное остаточное

Поле магнитное приложенное

Поле магнитное рассеяния дефекта

Поле остаточное

Порог реагирования

Порог реагирования средства магнитного неразруш^ющего контроля

Порошок магнитный

Порошок магнитный люминесцентный

Порошок магнитный цветной

Преобразователь магнитный

Преобразователь магнитный накладной

Преобразователь магнитный проходной

Преобразователь феррозондовый

Режим остаточной намагниченности

Режим приложенного поля

Рисунок индикаторный

Сигнал магнитного преобразователя

Структуроскоп магнитный

Структуроскопия магнитная

Суспензия магнитная

Толщиномер магнитный

Толщинометрия магнитная

Устройство воспроизводящее магнитографического дефектоскопа
Устройство намагничивающее
Устройство размагничивающее

Устройство считывающее магнитографического дефектоскопа
Ферритометр

Чувствительность

47

3

40	
36
46

43	
39
42
45

44

41	
2

14	
14
18

19	
I

29

32	
35
28

33

34

30

31	
11
11

23	
8
6

7

8	
13
13

20	
21
22

9

25

26	
27
16
17

15	
10
38

5

24	
37

4

51

49

50

52	
48
12
12

Чувствительность магнитного преобразователя к контролируемому параметру

Редактор С. Г. Вилькина
Технический редактор Л. В. Вейнберг
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 15.03.82 Подп. в печ. И 06.82 0,625 п. л. 0,74 уч.-из^. л. Тир. 8000 Цена 5 кон.

Ордена «Знак Почета* Издательство стандартов, Москва. Д-557, Новопресненский пер., д \
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 1837